PAGE  

ООО Компания «Евровуд»
	Утверждено:
председатель 

Наблюдательного совета
«____»_____________2007 г.

Введено в действие приказом
№_______   

от«____»_____________2007 г.


Стандарт предприятия СТП-05-2007 

«Правила приемки пиломатериалов (заготовок). 
Определение объемов пиломатериалов (заготовок)».

Экземпляр №______

г. Полтава
2007 г.
ООО  Компания «Евровуд»
Стандарт предприятия СТП - 05 - 2007
Правила приемки пиломатериалов (заготовок). 
Определение объемов пиломатериалов (заготовок).
Технические условия
Настоящий стандарт распространяется на пиломатериалы и заготовки                                                                  хвойных   и  лиственных пород, закупаемых Компанией, и устанавливает                                          правила приемки, методы  контроля, маркирование и   транспортирование

Соблюдение настоящего стандарта обязательно для всех работников                                                                       

1. Правила приемки по качеству
1.1. Пиломатериалы и заготовки принимаются партиями. 

1.2.  Партией пиломатериалов или заготовок считают количество пиломатериалов или                                 заготовок одного сорта (группы сортов), одной толщины, одной ширины (группы ширин),                                  одной породы, оформленное одним документом.                                                                                                                                                                                                                                                                       
1.3. Под пиломатериалами и заготовками группы сортов понимают пиломатериалы и заготовки,                         которые допускается не рассортировывать на отдельные сорта, и на которые установлена                               специальная цена. 

1.4. Документ должен содержать:
· Наименование Поставщика, местонахождение (адрес);
· Наименование пиломатериалов;

· Породу древесины;

· Сорт (группа сортов) пиломатериалов (заготовок);
· Размеры пиломатериалов (заготовок);
· Количество пиломатериалов (заготовок) в партии, м³; при необходимости штуки;
· Влажность;

· Цену;

· Сумму.
1.5. Качество и размеры пиломатериалов (заготовок) партии проверяют сплошным или выборочным контролем. 

1.6. Сплошной контроль качества и размеров пиломатериалов (заготовок) в партии производится по согласованию Поставщика с Компанией или по требованию последней. 

1.7. При выборочном контроле качества и размеров выборку отбирают равномерно из разных                           мест партии. 
1.8. Для пиломатериалов и заготовок, применяют нормальный или усиленный виды контроля.                      Усиленный контроль применяют по требованию Компании, в случае обнаружения при                         нормальном  контроле несоответствия качества пиломатериалов (заготовок) требованиям                      нормативно – технической документации. 

1.9. При наличии особых, указанных в заказах-спецификациях, требований к отдельным порокам,  контроль проводится в соответствии с этими требованиями. 
1.10. Объем выборки и приемочные числа при контроле пиломатериалов (заготовок), указаны                           в таблице 1. 
Таблица 1

	Объем партии шт.
	Объем выборки шт.
	Приемочное число шт.

	
	
	нормальный
контроль
	усиленный
контроль

	До 280
	32
	3
	2

	От 281 до 500
	50
	5
	3

	от 501 до 1200
	80
	7
	5

	от 1201 до 3200
	125
	10
	8

	от 3201 до 10000
	200
	14
	12

	от 10001 до 150000
	315
	21
	18


1.11. При контроле партия пиломатериалов или заготовок считается удовлетворяющей                       требованиям  нормативно-технической документации, если количество пиломатериалов в                      выборке, не отвечающих  этим требованиям, меньше или равно приемочному числу. Если                  количество таких пиломатериалов  или (заготовок) в выборке больше приемочного числа, то                    партию считают не удовлетворяющей требованиям нормативно-технической документации. 

1.12. Для контроля шероховатости поверхности и влажности пиломатериалов или заготовок                                выборку берут из числа пиломатериалов или заготовок, отобранных для контроля качества                                             и размеров методом систематического отбора по ГОСТ 18321-73. 

1.13. Для контроля шероховатости поверхности отбирают 10 пиломатериалов или заготовок. 

1.14. Количество образцов для контроля влажности указано в таблице 2. 

                                                                                                                                        Таблица 2

	Объем партии шт.
	Количество образцов шт. - при определении влажности
электрическим влагомером

	До 280
	8

	от  281 до 500
	15

	от  501 до 1200
	36

	от 1201 до 3200
	50

	от  3201 до 10000
	50

	10001 до 150000
	50


1.15. Принимаемые пиломатериалы должны соответствовать ГОСТ 2695-83 «Пиломатериалы лиственных пород». Технические условия», ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия», а также в зависимости от назначения Стандартам предприятия СТП-01-2007 «Пиломатериалы для производства заготовок для оконных и дверных блоков», СТП-06-2007 «Пиломатериалы для производства профильных погонажных изделий», СТП-07-2006 «Пиломатериалы, используемые для нужд строительства».
2. Методы контроля
2.1. Объем пиломатериалов и заготовок определяют по ГОСТ 5306-83 и по ОСТ 13-24-86. 

2.2. Определение и измерение пороков древесины и обработки - по ГОСТ 2140-81 и                                                                                                                                                                             нормативно-технической документации предприятия. 

2.3. Для определения размеров толщины и ширины применяют металлическую линейку по                          ГОСТ  7502-80, измерительную линейку по ГОСТ 427-75, штангенциркуль по ГОСТ 166-80;                      длины - металлическую линейку по ГОСТ 7502-80.
2.4.  Параметры шероховатости поверхности определяют по ГОСТ 15612-85. Для установления                             параметра шероховатости поверхности Rm max измеряют 10 наиболее глубоких неровностей на                             худшей пласти.
2.5. Контроль размеров осуществляется после определения влажности.
2.6. Влажность пиломатериалов или заготовок определяют по ГОСТ 16588-79.

3. Маркировка
3.1.  Маркировке подлежат пиломатериалы (заготовки), поставляемые по сортам и когда по                 условиям  поставок  требуется маркировка.
3.2. На торец или пласть пиломатериала или заготовки должна быть нанесена маркировка с                                                         указанием сорта пиломатериала или заготовки. 

3.3. Обозначение маркировки указано в таблице 3. 
                                                                                                                                           Таблица 3 

	Сорт
	Обозначение сорта

	
	краской
	Мелком или маркером

	
	
	пиломатериалы
	заготовки

	Отборный
	Одна горизонтальная полоса (-)
	0
	

	1
	Одна точка или вертикальная полоса (. или I)
	I
	1

	2
	Две точки или две вертикальные полосы (. . или II)
	II
	2

	3
	Три точки или три вертикальные полосы (… или III)
	III
	3


	4
	Не маркируют
	
	


3.4. Маркировка должна быть четкой и наноситься несмываемой краской или мелком, стойким к смыванию, спиртовым маркером. 

3.5. Пиломатериалы и заготовки толщиной менее 25 мм маркируют полосами, толщиной 25 мм и более - точками. 

3.6. Расположение знаков маркировки на торцах и пластях должно соответствовать схемам,                                       указанным в приложении 1. 

3.7. Пиломатериалы и заготовки одного сорта, отгружаемые в пакетах, поштучно не маркируют.                   Маркировка пакетов - по ГОСТ 19041-85. 
4. Транспортирование
4.1. Пиломатериалы и заготовки транспортируются железнодорожным или автомобильным                          транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде                         транспорта. 

4.2. Пиломатериалы и заготовки транспортируют в пакетированном виде. Размеры пакетов -                      по ГОСТ 16369-88, пакетирование - по ГОСТ 19041-85. 

4.3. Транспортирование пиломатериалов и заготовок в непакетированном виде допускается по                              согласованию изготовителя с Компанией. 

4.4. Непакетированные пиломатериалы и заготовки при транспортировании укладывают в штабеля, разделенные горизонтальными прокладками и вертикальными стойками толщиной 65-70 мм. Горизонтальные прокладки укладывают через 1200 мм, вертикальные стойки устанавливают  посередине ширины штабеля. Не допускается укладывать пиломатериалы и заготовки внахлестку. 

4.5. При транспортировании пиломатериалов и заготовок в открытых транспортных средствах                                они должны быть защищены от атмосферных осадков и загрязнения. 
5. Правила приемки по объему
5.1. Приемка по объему производится в соответствии с ГОСТ 6564-84, ГОСТ 6782.1-75, ГОСТ 6782.2-75, ОСТ 13-24-86
5.2. Замер объема  обрезных досок (заготовок) производится поштучно и вычисляется как                          произведение номинальных размеров по толщине, ширине и длине. Результат вычисления              объема одной  доски округляют до 0,000001 м³.

5.3. Объем партии обрезных досок (заготовок) является произведением объема одной доски и              количества досок. Результат вычисления объема партии досок округляют до 0,001 м3.
5.4. Определение объема не обрезных пиломатериалов производится:

· Поштучным методом;
· Геометрическим по складочному объему пакета.
5.5. Выбор метода измерения объема производят Поставщик и Компания при заключении договора. Поставщик и Компания используют один и тот же метод измерения объема.
5.1. Поштучный метод определения объема
5.1.1. Для определения объема одной доски необходимо произвести замер длины, ширины и толщины доски.

5.1.2. Длину определяют в метрах по наименьшему расстоянию между торцами пиломатериалов или (заготовок) с округлением до второго десятичного знака. 

5.1.3. Толщину определяют в миллиметрах в любом месте длины пиломатериала или заготовки,                         где нет обзола на пласти, но не ближе 150 мм от торца.

5.1.4. Ширину определяют в сантиметрах:

· У обрезных пиломатериалов, имеющих параллельные кромки – в любом месте длины, но не  ближе  150 мм от торца;

· У не обрезных, односторонне обрезных - в середине длины пиломатериала или заготовки как  полусумму ширин обеих пластей (без учета коры и луба), причем доли до 5 мм не учитываются, доли 5 мм и более считаются за 10 мм. Если на пласти посередине длины доски имеется местное сужение, измерение ширины производится на расстоянии 150 мм от самого узкого места.                                                                                                                                                                                     

· У обрезных пиломатериалов  с непараллельными кромками - в середине длины пиломатериала  или  заготовки на пласти, не содержащей обзола.
5.1.5. При поштучном определении объема, объем одной доски равен произведению длины на ширину и на толщину.
5.1.6. Объем партии равен сумме объемов всех досок. 
5.1.7. Объем партии досок влажностью более 20 % равен объему партии, умноженному на                поправочный коэффициент, учитывающий усушку досок по ширине. 

5.1.8. Значения поправочного коэффициента: хвойные доски - 0,96, лиственные доски - 0,95. 
5.2. Геометрический метод измерения объема пакета досок
5.2.1. Пакет досок, измеряемых геометрическим методом, должен удовлетворять следующим  требованиям:
· Торцы досок с одной стороны пакета должны быть выровнены;
· Доски  в горизонтальных рядах должны быть уложены вплотную друг к другу без, нахлеста  одной на другую;
· Соседние доски в горизонтальных рядах должны быть уложены широкими торцами в разные стороны;
· Соседние доски в горизонтальных рядах должны быть уложены узкими пластями в разные стороны;
· Пакет должен иметь одинаковую ширину по всей длине, боковые стороны пакета должны быть вертикальными, допускается смещение отдельных крайних досок от вертикали боковой стороны внутрь или наружу пакета до половины ширины доски, но не более 100 мм.
5.2.2. Геометрический метод предусматривает:
· Измерение высоты, ширины и длины пакета;

· Вычисление складочного объема;
· Вычисление плотного объема досок в пакете.                                                                                                                                  
5.2.3. Высота пакета измеряется со стороны выровненного торца (рисунок 1) по середине его ширины. Измеренное  значение уменьшается на толщину прокладок. Результат находится по формуле h=h1-nb, где:

· h – высота пакета;
· h1 – измеренная высота пакета;
· n – количество прокладок по высоте пакета;
· b – фактическая толщина прокладки.
Рисунок 1. Вычисление высоты пакета. 
5.2.4. Результат округляется до 0,01 м. 
5.2.5. Ширина пакета определяется путем измерения со стороны выровненного торца посередине его высоты между двумя условно проведенными вертикальными линями, ограничивающими боковые стороны пакета. 

5.2.6. Измерение ширины и высоты пакета должно производиться с точностью до 10 мм. 

5.2.7. Длина пакета (рисунок 2) определяется как сумма длин плотной и неплотной части пакета по формуле L=L1+KL2, где:

· L – длина пакета, м;
· L1 – длина плотной части пакета, м;
· L2 – длина неплотной части пакета, м;
K – коэффициент, учитывающий долю выступающих концов в неплотной части пакета. 
5.2.8. Значение коэффициента К принимается равным: 0,67 - если количество торцов в неплотной части более 50% от количества досок в пакете; 0, 50 - если количество торцов в неплотной части равно 50% от количества досок в пакете; 0,33 - если количество торцов в неплотной части менее 50% от количества досок в пакете. 

Рисунок 2. Вычисление длины пакета.

5.2.9. Длина плотной и неплотной части пакета определяется путем измерения с точностью, соответствующей градации пиломатериалов по длине по ГОСТ 24454-80 и ГОСТ 2695-83. 

5.2.10. Результат округляется вниз до принятой градации по длине досок.
5.2.11. Складочный объем пакета вычисляется путем перемножения высоты, ширины и длины пакета.

5.2.12. Плотный объем досок в пакете определяется путем умножения складочного объема досок в пакете на коэффициент плотности укладки, приведенный в таблице 4.

Таблица 4

	Группа пород
Влажность
Длина досок, м
	Коэффициенты перевода складочного объёма пакета в плотный объём 

	
	Значение коэффициента при толщине досок (мм)

	
	16
	19
	22
	25
	32
	40
	44
	50
	60
	75-100

	Влажность более 20%, длина:
	Хвойные породы



	2,00 - 6,50 м
	0,59
	0,60
	0,60
	0,61
	0,63
	0,65
	0,66
	0,67
	0,70
	0,75

	1,00 - 1,75 м
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67

	Влажность 20% и менее, длина:
	

	2,00 - 6,50 м
	0,64
	0,65
	0,65
	0,66
	0,68
	0,71
	0,72
	0,73
	0,75
	0,79

	1,00 - 1,75 м
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73

	Влажность более 20%, длина:
	Лиственные породы

	2,00 - 6,50 м
	-
	0,52
	0,53
	0,54
	0,57
	0,60
	0,62
	0,64
	0,68
	0,74

	1,00 - 1,75 м
	-
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66

	Влажность 20% и менее, длина:
	

	2,00 - 6,50 м
	-
	0,58
	0,59
	0,60
	0,63
	0,67
	0,69
	0,71
	0,75
	0,82

	1,00 - 1,75 м
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73


5.2.13. Результат вычисления объема пакета округляют до 0,001 м3.
5.2.14. Объем партии не обрезных досок, уложенных в пакеты, определяется путем суммирования плотных объемов отдельных пакетов в партии. 

5.2.15. В случае разногласия между Поставщиком и предприятием при учете объема не обрезных досок пакетным способом, производится обмер поштучным методом. 

.                                                                                    

                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                                                                                     Обязательное 

МАРКИРОВКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК КРАСКОЙ

	Отборный сорт
	1-й сорт
	2-й сорт
	3-й сорт

	Маркировка на одном из торцов для пиломатериалов и заготовок
толщиной 25 мм и более

	
[image: image1.emf]
	
[image: image2.emf]
	
[image: image3.emf]
	
[image: image4.emf]

	Маркировка на одном из торцов для пиломатериалов и заготовок
толщиной менее 25 мм

	
[image: image5.emf]
	
[image: image6.emf]
	
[image: image7.emf]
	
[image: image8.emf]


МАРКИРОВКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ (ВКЛЮЧАЯ БРУСЬЯ) И
                     ЗАГОТОВОК МЕЛКОМ ИЛИ МАРКЕРОМ НА ПЛАСТИ

	Отборный сорт
	1-й сорт
	2-й сорт
	3-й сорт

	Маркировка сорта для пиломатериалов любой толщины

	
[image: image9.emf]
	
[image: image10.emf]
	
[image: image11.emf]
	
[image: image12.emf]

	Маркировка сорта для заготовок любой толщины

	
[image: image13.emf]
	
[image: image14.emf]1


	
[image: image15.emf]2


	
[image: image16.emf]3




PAGE  

_1215874235.unknown

_1215874317.unknown

_1215874387.unknown

_1215874406.unknown

_1215874357.unknown

_1215874370.unknown

_1215874334.unknown

_1215874281.unknown

_1215874301.unknown

_1215874250.unknown

_1215874136.unknown

_1215874196.unknown

_1215874214.unknown

_1215874154.unknown

_1215874116.unknown

_1215874082.unknown

