PAGE  

ООО Компания «Евровуд»
	Утверждено:
председатель 

Наблюдательного совета
«____»_____________2007 г.

Введено в действие приказом
№_______   

от«____»_____________2007 г.


Стандарт предприятия СТП-08-2007 
Атмосферная сушка и хранение пиломатериалов
Экземпляр №______

г. Полтава. 2007 г.
ООО Компания «Евровуд»

Стандарт предприятия СТП-08-2007

Атмосферная сушка и хранение пиломатериалов.

Настоящий стандарт устанавливает правила
 атмосферной сушки и хранения пиломатериалов

Соблюдение настоящего стандарта обязательно для всех работников 

ООО Компания «Евровуд»

1. Общие требования

1.1.  Пиломатериалы для атмосферной сушки должны укладываться на специальной площадке.

1.2.  Площадка должна располагаться на проветриваемом, выровненном и сухом участке.
1.3.  Пиломатериалы должны быть уложены для атмосферной сушки в пакеты, а пакеты в штабеля.

1.4.  Штабеля укладываются кварталами,  отделенными друг от друга межштабельными разрывами. Планировка групп штабелей пиломатериалов дана в приложения 1.
1.5. Группы штабелей отделяются между собой продольными и поперечными проездами шириной не менее 5 м и  не более 10 м, одинаковыми по ширине на всем протяжении. Продольные проезды должны совпадать с направлением господствующего ветра (юго-восточный). 
1.6. Штабеля на площадке по отношению к господствующим ветрам располагают в зависимости от толщин пиломатериалов: до 25 мм — с наветренной стороны, свыше 50 мм — в середине, от 25 до 50 мм — с подветренной стороны площадки. Пиломатериалы должны быть уложены кромками перпендикулярно продольному проезду. 

1.7. Площадка должна очищаться от отходов и мусора. 
1.8. На сторонах штабелей, обращенных к продольным проездам, на табличках 

указывают породу пиломатериалов, сорт (при сортировке до сушки), размеры, количество пиломатериалов в м³ и в штуках и дату окончания укладки штабеля (после накрытия штабеля). 

1.9. Каждый штабель пиломатериалов укладывается на деревянные опоры, которые должны быть пропитаны в соответствии с ГОСТ 3808.1—80 трудно вымываемыми водорастворимыми защитными средствами в соответствии с требованиями ГОСТ 20022.6-86, ГОСТ 20022.7-82 или ГОСТ 20022.12-81. Опоры состоят из двух подошв и прогона. Для придания штабелю наклона в 5º одна подошва на 100 мм выше другой.  Элементы опор допускается изготавливать из нескольких деталей по толщине, собранных между собой на гвоздях или саморезах.
1.10. Размеры опор показаны в приложении 2. Все опоры должны иметь одинаковые размеры.
1.11. Пиломатериалы, поступающие для атмосферной сушки, антисептированые в 

соответствии требованиями ГОСТ 10950—78  должны быть уложены в штабеля в течение 2 суток. Пиломатериалы, антисептирование которых не предусмотрено,  в связи с их назначением после распиловки должны быть уложены в штабеля в течение суток при температуре воздуха +5° и выше и в течение трех суток при температуре воздуха ниже +5° С. 

1.12. Атмосферная сушка пиломатериалов должна производиться до влажности не более 22 %. Рекомендуемые сроки сушки указаны в приложении 3. 

1.13. Влажность пиломатериалов определяют по ГОСТ 16588-79. 

2. Формирование штабелей

2.1. Пиломатериалы для атмосферной сушки должны укладываться в пакет или штабель раздельно  по сечениям (не обрезные — по толщине), породам, сортам (при сортировке до сушки) степени обработки. 

2.2. Пакетный штабель для сушки пиломатериалов состоит из одинаковых по 

размерам пакетов,  уложенных на опоры вертикальными рядами. Размеры пакета и штабеля определяются  Стандартом предприятия СТ – 03 – 2006 Пакетирование, штабелирование, маркировка и хранение пиломатериалов и заготовок. Ширина пакетов и штабелей должна быть 1100 – 1200 мм.

2.3. Пакеты и штабеля должны быть прямоугольного сечения, а их поверхности, образуемые кромками и торцами пиломатериалов, — вертикальными. На одной из торцовых поверхностей пакетов или штабелей допускается выход концов пиломатериалов за выровненную поверхность не более чем на 300 мм. Количество выступающих концов не должно превышать 5 % общего числа пиломатериалов, выходящих торцами на эту поверхность.
2.4. Пиломатериалы различной длины укладывают в пакеты вразбежку, при этом торцы пиломатериалов  в торцах пакета должны быть выровнены. Короткие пиломатериалы укладывают со стыковкой по длине. Каждый стыкуемый пиломатериал располагают не менее чем на двух прокладках. Торцы пакета должны быть выровнены. Не допускается стыковка коротких пиломатериалов в нижних и крайних рядах пакета. 

Не обрезные пиломатериалы укладывают в пакет широкими торцами в разные стороны. Узкие пиломатериалы укладывают в середину, а широкие — по краям пакета. 

2.5. Между отдельными пакетами в каждом горизонтальном ряду должны быть устроены разрывы высотой 100 мм. 

2.6. Для равномерного просыхания пиломатериалов и лучшей вентиляции посередине штабеля на всю его высоту должен быть устроен вертикальный канал шириной 300 мм. 

2.7. Пиломатериалы укладывают в пакеты и штабеля на прокладках. Прокладки бывают межрядовые — для укладки на них рядов пиломатериалов и межпакетные — для укладки пакетов. 

2.8 Межпакетные и межрядовые прокладки изготовляются из пиломатериалов не ниже 2-го сорта по ГОСТ 8486—86, влажностью не более 22 %, без гнили и синевы. Прокладки для хранения должны быть уложены в местах, защищенных от атмосферных осадков. 

2.9. Межрядовые прокладки для пакетов изготовляют толщиной 20 и шириной 30 мм. Длина прокладок должна быть1200 мм. Крайние прокладки в пакете должны располагаться от торцов пакета на расстоянии не более 50 мм. Количество прокладок по длине пакета  зависит от длины пакета. Расстояние между прокладками в пакете должно соответствовать количеству опор и расстоянию между ними и быть не более 500 мм. 

2.10. Межпакетные прокладки изготовляют квадратного сечения 100Х100 мм. 

Количество межпакетных прокладок в ряду пакетного штабеля должно соответствовать количеству опор. Должны применяться межпакетные прокладки одного сечения. 

2.11. Межпакетные и межрядовые прокладки в пакетах и штабелях должны образовывать вертикальные ряды, со смещением, от условно проведенной вертикальной линии не более 5 мм. Прокладки должны располагаться в пределах ширины прогонов опор. Концы прокладок не должны выступать за боковые поверхности штабеля или пакета. 

2.12. В пакетах и штабелях между пиломатериалами в каждом горизонтальном ряду должны быть оставлены промежутки — шпации. 

2.13. В пакетах ширина шпаций между отдельными досками и брусками должна быть: для пиломатериалов до 150 мм шириной - 75 – 100 мм; и для пиломатериалов от 160 до 300 мм шириной - 125 – 150 мм. 
2.14. Шпации по высоте пакета, сформированного из обрезных пиломатериалов, должны образовывать вертикальные каналы, а из не обрезных материалов – условно вертикальные.

2.15. Между опорами и нижними досками штабеля должен быть проложен влагоизоляционный материал – полиэтилен или рубероид. 

2.16. Каждый сформированный штабель должен быть покрыт крышей. В качестве кровельного материала (настила) используются сухие обрезные доски толщиной до 25 мм 3 сорта, которые крепятся (при помощи гвоздей или саморезов) к подголовникам из сухой обрезной доски толщиной 50 мм 3 сорта.  Размеры крыш даны в приложении 4. Крыша должна быть покрыта полиэтиленом или рубероидом.

2.17. Порядок установки штабеля под наклоном и накрытия его крышей по отношению к направлению господствующих ветров показано в приложении 5.
3. Хранение сухих пиломатериалов

3.1. Пиломатериалы, высушенные до влажности не болем 22%, для хранения укладываются в штабеля, состоящие из плотных пакетов. Формирование и хранение пакетов по ГОСТ 16369 – 88 и ГОСТ 19041 – 85.
                                                                                                                                                                         Приложение 1

                                                                                                                            Приложение 2
                                                                                                                                                                Приложение 3

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРОКИ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ НА
ОТКРЫТЫХ  ПЛОЩАДКАХ  ДО  ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 22 %
	Месяц укладки

пиломатериалов

для сушки
	Сроки сушки в днях при толщине пиломатериалов:



	
	10-25 мм
	35-50 мм
	55-75 мм

	Март
	12-23
	35-42
	35-45

	Апрель-май
	13-15
	17-22
	22-30

	Июнь-июль
	8-9
	13-15
	17-25

	Август-сентябрь
	11-17
	20-26
	30-34

	Октябрь
	12-23
	25-32
	35-45

	Ноябрь-февраль
	30-50
	85-105
	85-110


Примечание: В таблице указаны сроки сушки древесины хвойных и мягколиственных пород. При сушке древесины твердолиственных пород сроки сушки увеличиваются на 60%.
Приложение 4

                                                                                                                                                                  Приложение 5

PAGE  

