PAGE  
Настоящий «Стандарт» СТП-03-2007  является собственностью ООО Компания «Евровуд». Копирование, перепечатка и использование  без разрешения владельца запрещена. Ответственность согласно ЗУ «О защите интеллектуальной собственности».


ООО Компания «Евровуд»
	Утверждено:
председатель 

Наблюдательного совета
«____»_____________2007 г.

Введено в действие приказом
№_______   

от«____»_____________2007 г.


Стандарт предприятия СТП-03-2007 

Пакетирование, штабелирование, маркировка и хранение пиломатериалов и заготовок 

Экземпляр №______

г. Полтава
2007 г.
ООО Компания «Евровуд»
Стандарт предприятия СТП-03-2006

«Пакетирование, штабелирование, маркировка и хранение пиломатериалов и заготовок» 

Технические условия 

 По ГОСТ  19041-85. «Пакетирование, маркировка, транспортирование и хранение пиломатериалов».
1. Требования по пакетированию, штабелированию пиломатериалов и заготовок для использования в собственном производстве

1.1. Пиломатериалы и заготовки должны укладываться в пакет и штабель раздельно по породам и толщинам.

1.2. Пакеты и штабеля должны быть прямоугольного сечения, а их поверхности, образуемые кромками и торцами пиломатериалов или заготовок – вертикальными.

1.3. На одной из торцовых поверхностей пакета или штабеля допускается выход концов пиломатериалов (для заготовок не допускается) за выровненную поверхность не более чем на 300 мм.  Количество выступающих концов не должно превышать 5 % общего числа пиломатериалов, выходящих торцами на эту поверхность. Выход концов сращенных по длине, заготовок, или обрезных заготовок торцованных в размер не должен превышать 5 мм.

1.4. При формировании пакетов и штабелей не должно быть выступающих концов.

1.5. При формировании пакетов и штабелей пиломатериалов, предназначенных, для сушки и последующего использования в собственном производстве допускается укладывать в пакеты пиломатериалы различной длины.

1.6. Пиломатериалы различной длины укладываются в пакеты в разбежку, при этом торцы пакета должны быть выровнены. Короткие пиломатериалы укладывают со стыковкой по длине. Каждый стыкуемый пиломатериал располагают не менее чем на двух прокладках.  Не допускается стыковка пиломатериалов и заготовок в нижних рядах и крайних стопах пакета.

1.7. Не обрезные пиломатериалы укладывают в пакет более широким торцом в разные стороны. Узкие пиломатериалы укладывают в середину, а широкие по краям пакета.

1.8. Пиломатериалы или заготовки укладывают в пакет с прокладками. Прокладки подразделяются на межрядовые – для укладки на них рядов пиломатериалов и межпакетные – для укладки пакетов.

1.9. Прокладки изготавливаются из древесины мягких пород, влажностью не более 22%, без гнили и трещин. Не допускаются прокладки из твердолиственных пород древесины.

1.10 . Прокладки для хранения должны быть уложены в местах, защищенных от атмосферных осадков.

1.11. Межрядовые прокладки для пакетов изготавливают толщиной 20  мм  и шириной 30 мм. Длина прокладок должна быть равной ширине пакета. Не допускается применение прокладок различного сечения. Для пакетирования сращенных и строганых заготовок применяются строганые прокладки сечением 18х28 мм, длиной 1000 мм.
1.12. Торцы прокладок должны быть окрашены краской, чтобы исключить использование некалиброванных прокладок. Использование прокладок с неокрашенными торцами запрещено.

1.13. Межпакетные прокладки изготавливаются квадратного сечения 100 х 100 мм. Допускается изготавливать межпакетные прокладки из двух деталей 50х100 мм, соединенных между собой саморезами.
1.14. Межрядовые и межпакетные прокладки в пакете и штабеле должны образовывать вертикальные ряды. Допускается сдвиг прокладок, относительно их оси не более 5 мм.

1.15. Крайние прокладки располагаются от торцов пакета на расстоянии не более 50 мм.

1.16. Для пиломатериалов и заготовок толщиной до 32 мм межрядовые прокладки укладываются на расстоянии 500 мм одна от другой. Для заготовок независимо от толщины, прокладки укладываются на расстоянии 500 мм одна от другой. Для пиломатериалов более 32 мм толщиной межрядовые прокладки укладываются  на расстоянии 700 мм одна от другой.

1.17. Под концы досок, обращенных внутрь пакета, при величине свисания свыше 300 мм дополнительно укладываются обычные или укороченные прокладки.

1.18. В пакетах между пиломатериалами, в каждом горизонтальном ряду должны быть оставлены промежутки (шпации) шириной 50 мм  для сухих пиломатериалов  и 100 мм для сырых пиломатериалов.

1.19. Торцы пиломатериалов твердых пород должны быть обработаны парафином.

1.20. Не допускается укладка в пакет пиломатериалов, поверхности, которых покрыты опилками.

1.21. Максимальные размеры пакетов: длина 6 м, ширина 1,8 м, и высота 1,25 м.

1.22. Пакеты укладываются один на другой, образуя при этом штабель. Максимальные размеры штабеля: длина 6 м, ширина 1,8 м, высота 3 м.

1.23. Каждый пакет снабжается биркой, прикрученной к пакету проволокой. Бирка изготавливается из ДВП или фанеры и должна иметь ширину 100 мм и высоту 100 мм. На бирку наклеивается листок белой бумаги размером 100х100 мм. На бирку шариковой ручкой наносится следующая информация:

· Номер пакета (для пиломатериалов);

· Наименование материала;

· Порода древесины;

· Толщина (для пиломатериалов);

· Группа по ширине (для пиломатериалов);

· Объем в метрах кубических;
· Количество в метрах погонных (для мерных деталей;

· Дата формирования пакета;

· Подпись ответственного лица.

1.24. Технологические карты на производство отдельных видов продукции могут устанавливать дополнительные требования к пакетам и их маркировке.

1.25. Если из пакета отбирается доска, на бирку заносятся соответствующие изменения, которые заверяются подписью ответственного лица.
1.26.  На рисунках 1 – 3 графически показаны требования к пакетам. 

2. Требование к пакетированию заготовок на поддоны
2.1. Для укладки черновых заготовок используются поддоны стандартной величины 800х1200 мм, позволяющие перемещение их гидравлическими тележками или автомобильным погрузчиком.

2.2. Для укладки ламелей должны использоваться поддоны соответствующей длины.
2.3. Свисание ламелей с поддона не должно превышать 50 мм.

2.4. Укладка заготовок должна производиться вплотную, без зазоров, для облегчения подсчета объема.
2.5. Каждый поддон снабжается ярлыком.

2.6. Требования к ярлыкам должны соответствовать требованиям, предъявляемым в п. 1.23.

3. Требования к хранению
3.1. Пакеты и поддоны должны расставляться таким образом, чтобы был проход между ними, доступ к средствам пожаротушения и электрощитам.

3.2. На пакеты не должен воздействовать прямой солнечный свет.

3.3. Пакеты и поддоны не должны подвергаться воздействию воды и других реагентов.
4. Требования к работе персонала
5.1. За некачественное пакетирование, штабелирование и упаковку пиломатериалов и заготовок, работники, производившей работы несут материальную ответств6енность в размере причиненного предприятию ущерба.

5.2. Если работы по пакетированию, штабелированию, укладке на поддоны, упаковке и маркировке были произведены неправильно, работы переделывается теми же  работниками без оплаты.

5.3. Персональную ответственность за выполнение настоящей инструкции несет мастер цеха или участка.


[image: image1.emf]Рисунок 2

Рисунок 3

50 мм для сухой доски

100 мм для сырой доски

Не более 1800

Рисунок 1

Смещение от оси не более 5 мм 

Не более 700 мм

для доски от 32 мм

Не более 500 мм для доски до 32 мм

и заготовок любой 

толщины

20х30 для заготовок

 18х28 строганные

100х100

Н

е

 

б

о

л

е

е

 

1

2

5

0

Не более 50

Не более 300

Не более 6000


PAGE  
5
Настоящий Стандарт СТП-03-2007 является собственностью ООО Компания «Евровуд». Копирование, перепечатка и использование без разрешения владельца запрещена. Ответственность согласно ЗУ «О защите интеллектуальной собственности».


_1231912381.unknown

