PAGE  
Настоящий «Стандарт» СТП-04-2007  является собственностью ООО Компания «Евровуд». Копирование, перепечатка и использование  без разрешения владельца запрещена. Ответственность согласно ЗУ «О защите интеллектуальной собственности».


ООО Компания «Евровуд»
	Утверждено:
председатель 

Наблюдательного совета
«____»_____________2007 г.

Введено в действие приказом
№_______ от
«____»_____________2007 г.


Стандарт предприятия СТП-04-2007 

Профильные погонажные изделия
Экземпляр №______

г. Полтава
2007 г.
ООО Компания «Евровуд»

Стандарт предприятия СТП-04-2007
Профильные погонажные изделия

Технические условия 

 По ГОСТ  8242-88  «Детали профильные для строительства из дерева».
1. Общие требования
1.1.  Экологически чистая древесина хвойных, мягколиственных и твердолиственных пород.

1.2. Длины стандартных деталей устанавливают приказом по предприятию, а нестандартных по спецификации, согласованной с потребителем, с прирезкой по длине под углом 90˚. 

1.3. Допуски на линейные размеры сечения изделия - согласно чертежам.

1.4. Допуски по длине (0.5 мм (для изделий, имеющих шип-паз с 4-х сторон);

1.5. Допуски по длине  +20,0 мм (для изделий, имеющих шип-паз с 2-х сторон или не имеющих шипа и паза);

1.6. Допуски по длине +5 мм (для подоконной доски и элементов лестниц).

1.7. Наличие пороков в зависимости от породы должно соответствовать требованиям табл. 1; 2; 3; 4, 5.

                                        Требования к  качеству древесины сосна      

Табл.1

	Пороки  древесины
	Лицевая поверхность


	Не лицевые поверхности

	
	Группа качества А
	Группа качества В
	Группа качества С
	Группа 

качества D
	Группа качества А, В, С, D

	Сучки здоровые сросшиеся
	Допускаются не более 20 мм 
	Допускаются не более 30 мм
	Допускаются не более 40 мм
	Допускаются
	Допускаются

	Сучки частично сросшиеся
	Не допускаются
	Допускаются не более 30 мм
	Допускаются не более 40 мм
	Допускаются
	Допускаются

	Сучки с черной окантовкой по всему периметру
	Не допускаются
	Допускаются не более 20 мм
	Допускаются не более 30 мм
	Допускаются
	Допускаются

	Сучки выпадающие, гнилые табачные и отверстия от выпавших сучков
	Не допускаются
	Не допускаются
	Допускается заделка пробкой и лодочкой
	Допускается заделка пробкой и лодочкой
	Допускаются

	Черные сучки
	Допускаются отдельные диаметром  до 3 мм в количестве не более 2 шт. на изделие
	Допускаются до 10 мм
	Допускаются до 20 мм
	Допускаются
	Допускаются

	Смоляные кармашки
	Допускается заделка лодочкой в кол-ве 2 шт. на изделие
	Cмоляные кармашки 

L ≤ 50 мм и В ≤ 2 мм допускаются,  смоляные кармашки больших размеров заделывать лодочкой 
	Cмоляные кармашки 

L ≤ 70 мм и В ≤ 4 мм допускаются,  смоляные кармашки больших размеров заделывать лодочкой 
	Допускаются
	Допускаются

	Заболонь
	Допускается
	Допускается
	Допускается
	Допускается
	Допускается

	Сердцевина
	Не допускается
	Не более 30 см на одной детали
	Допускается
	Допускается
	Допускается

	Синева
	Не допускаются
	Не допускаются
	Не допускаются
	Допускается
	Допускается

	Распил
	С подбором по распилу 
	С подбором по распилу 
	Не регламентируется
	Не регламентируется
	Не регламентируется

	Трещины усушки
	Не допускаются
	Допускаются отдельные волосяные
	Допускаются неглубокие
	Допускаются неглубокие
	Допускаются

не глубокие

	Трещины в сучках
	Не допускаются
	Допускаются несквозные
	Допускаются 
	Допускаются 
	Допускаются

	Засмолок
	Не допускаются
	Допускается
	Допускается
	Допускается
	Допускается

	Зазор в шиповом соединении
	Не 

допускается
	Не 

допускается
	Не 

допускается
	Допускается 

не более 0.5 мм
	Допускается 

не более 0.5 мм

	Вырыв, выхват, вмятина, скол, задир, непрострог
	Не 

допускается
	Не 

допускается
	Не 

допускается
	Допускается
	Допускаются

	Обзол
	Не 

допускается
	Не 

допускается
	Не 

допускается
	Не 

допускается
	Допускается до 1/3 ширины и толщины 

	Повреждения насекомыми
	Не допускаются
	Не допускаются
	Не допускаются
	Допускаются отдельные
	Допускаются отдельные

	Гниль, рак
	Не допускаются
	Не допускаются
	Не допускаются
	Не допускаются
	Не допускаются


Требования к  качеству древесины дуб, ясень, клен    

Табл.2

	Пороки  древесины
	Лицевая поверхность

(для сорта А все поверхности)
	Не лицевые поверхности

	
	Группа качества А
	Группа качества В
	Группа качества С
	Группа

качества D
	Группа качества А, В, С, D

	Сучки здоровые сросшиеся
	Допускаются сучки диаметром до 5 мм не более 2 шт. на изделие 
	Допускаются сучки диаметром до 15 мм не более 3 шт. на м. пог. 
	Допускаются сучки диаметром до 20 мм не более 4 шт. на м. пог. 
	Допускаются
	Допускаются

	Сучки частично сросшиеся
	Не допускаются
	Не допускаются
	Допускаются сучки диаметром до 20 мм не более 4 шт. на м. пог. 
	Допускаются
	Допускаются

	Сучки с черной окантовкой по всему периметру
	Не допускаются
	Не допускаются
	Допускаются сучки диаметром до 20 мм не более 2 шт. на м. пог. 
	Допускаются
	Допускаются

	Сучки выпадающие, гнилые табачные и отверстия от выпавших сучков
	Не допускаются
	Не допускаются
	Допускается заделка пробкой и лодочкой
	Допускаются
	Допускаются

	Черные сучки
	Не допускаются
	Не допускаются
	Допускаются до 10 мм
	Допускаются
	Допускаются

	Сердцевина
	Не допускается
	Не допускается
	Допускается на одной детали не более 300 мм
	Допускается
	Допускается

	Заболонь
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	Допускается
	Допускается

	Синева, пожелтение
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	Допускается
	Допускается

	Распил
	С подбором по распилу
	С подбором по распилу
	 Допускается смешанный распил не более 10% от партии
	Допускается
	Допускается

	Трещины усушки
	Не допускаются
	Не допускаются
	Допускаются

Отдельные

Волосяные
	Допускаются

не глубокие
	Допускаются

не глубокие

	Трещины в сучках
	Не допускаются
	Не допускаются
	Допускаются
	Допускаются
	Допускаются

	Зазор в шиповом соединении
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	Допускается 

не более 0.5 мм
	Допускается 

не более 0.5 мм

	Вырыв, выхват, вмятина, скол, задир, непрострог
	Не допускаются
	Не допускаются
	Не допускаются
	Допускаются
	Допускаются

	Обзол
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	Допускается до 1/3 ширины и толщины 

	Повреждения насекомыми
	Не допускаются
	Не допускаются
	Не допускаются
	Допускаются отдельные
	Допускаются отдельные

	Гниль, рак
	Не допускаются
	Не допускаются
	Не допускаются
	Не допускаются
	Не допускаются


Требования к  качеству древесины липа, ольха, осина, тополь    

Табл.3

	Пороки  древесины
	Лицевая поверхность


	Не лицевые поверхности

	
	Группа качества А
	Группа качества В
	Группа качества С
	Группа

качества D
	Группа качества А, В, С, D

	Сучки здоровые сросшиеся
	Допускаются сучки диаметром до 5 мм 
	Допускаются сучки диаметром до 15 мм 
	Допускаются сучки диаметром до 40 мм 
	Допускаются
	Допускаются

	Сучки частично сросшиеся
	Не допускаются
	Допускаются

Сучки

Диаметром

До 10 мм
	Допускаются сучки диаметром до 20 мм 
	Допускаются
	Допускаются

	Сучки с черной окантовкой по всему периметру
	Не допускаются
	Не допускаются
	Допускаются сучки диаметром до 20 мм 
	Допускаются
	Допускаются

	Сучки выпадающие, гнилые табачные и отверстия от выпавших сучков
	Не допускаются
	Не допускаются
	Допускается заделка пробкой и лодочкой
	Допускаются
	Допускаются

	Черные сучки
	Не допускаются
	Не допускаются
	Допускаются до 10 мм
	Допускаются
	Допускаются

	Сердцевина
	Не допускается
	Не допускается
	Допускается на одной детали не более 300 мм
	Допускается
	Допускается

	Распил
	С подбором по распилу
	Не регламентируется
	Не регламентируется
	Не регламентируется
	Не регламентируется

	Трещины усушки
	Не допускаются
	Не допускаются
	Допускаются

Отдельные

Волосяные
	Допускаются

не глубокие
	Допускаются

не глубокие

	Трещины в сучках
	Не допускаются
	Допускаются
	Допускаются
	Допускаются
	Допускаются


	Зазор в шиповом соединении
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	Допускается 

не более 0.5 мм
	Допускается 

не более 0.5 мм

	Вырыв, выхват, вмятина, скол, задир, непрострог
	Не допускаются
	Не допускаются
	Не допускаются
	Допускаются
	Допускаются

	Обзол
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	Допускается до 1/3 ширины и толщины 

	Повреждения насекомыми
	Не допускаются
	Не допускаются
	Не допускаются
	Допускаются отдельные
	Допускаются отдельные

	Гниль, рак
	Не допускаются
	Не допускаются
	Не допускаются
	Не допускаются
	Не допускаются


Требования к  качеству древесины ель

Табл.4

	Пороки  древесины
	Лицевая поверхность


	Не лицевые поверхности

	
	Группа качества А
	Группа качества В
	Группа качества С
	Группа 

качества D
	Группа качества А, В, С, D

	Сучки здоровые сросшиеся
	Допускаются не более 30 мм 
	Допускаются 
	Допускаются 
	Допускаются
	Допускаются

	Сучки частично сросшиеся
	Не допускаются
	Допускаются не более 30 мм
	Допускаются 
	Допускаются
	Допускаются

	Сучки с черной окантовкой по всему периметру
	Допускаются отдельные диаметром  до 3 мм в количестве не более 2 шт. на изделие
	Допускаются не более 20 мм
	Допускаются не более 40 мм
	Допускаются
	Допускаются

	Сучки выпадающие, гнилые табачные и отверстия от выпавших сучков
	Не допускаются
	Допускается заделка пробкой и лодочкой
	Допускается заделка пробкой и лодочкой
	Допускаются
	Допускаются

	Черные сучки
	Допускаются отдельные диаметром  до 3 мм в количестве не более 2 шт. на изделие
	Допускаются до 10 мм
	Допускаются до 20 мм
	Допускаются
	Допускаются

	Смоляные кармашки
	Допускается заделка лодочкой в кол-ве 2 шт. на изделие
	Cмоляные кармашки 

L ≤ 50 мм и В ≤ 2 мм допускаются,  смоляные кармашки больших размеров заделывать лодочкой 
	Cмоляные кармашки 

L ≤ 70 мм и В ≤ 4 мм допускаются,  смоляные кармашки больших размеров заделывать лодочкой 
	Допускаются
	Допускаются

	Заболонь
	Допускается
	Допускается
	Допускается
	Допускается
	Допускается

	Сердцевина
	Не допускается
	Не более 30 см на одной детали
	Допускается
	Допускается
	Допускается

	Синева
	Не допускаются
	Не допускаются
	Не допускаются
	Допускается
	Допускается

	Распил
	Допускается смешанный распил не более 10% партии 
	Не регламентируется
	Не регламентируется
	Не регламентируется
	Не регламентируется

	Трещины усушки
	Не допускаются
	Допускаются отдельные волосяные
	Допускаются неглубокие
	Допускаются неглубокие
	Допускаются

не глубокие

	Трещины в сучках
	Не допускаются
	Допускаются несквозные
	Допускаются 
	Допускаются 
	Допускаются

	Зазор в шиповом соединении
	Не 

допускается
	Не 

допускается
	Не 

допускается
	Допускается 

не более 0.5 мм
	Допускается 

не более 0.5 мм

	Вырыв, выхват, вмятина, скол, задир, непрострог
	Не 

допускается
	Не 

допускается
	Допускается
	Допускается
	Допускаются

	Обзол
	Не 

допускается
	Не 

допускается
	Не 

допускается
	Не 

допускается
	Допускается до 1/3 ширины и толщины 

	Повреждения насекомыми
	Не допускаются
	Не допускаются
	Не допускаются
	Допускаются отдельные
	Допускаются отдельные

	Гниль, рак
	Не допускаются
	Не допускаются
	Не допускаются
	Не допускаются
	Не допускаются


Требования к  качеству древесины лиственница

   Табл.5

	Пороки  древесины
	Лицевая поверхность


	Не лицевые поверхности

	
	Группа качества А
	Группа качества В
	Группа качества С
	Группа

качества D
	Группа качества А, В, С, D

	Сучки здоровые сросшиеся
	Не допускаются
	Допускаются

не более 20 мм 
	Допускаются не более 30 мм
	Допускаются
	Допускаются

	Сучки частично сросшиеся
	Не допускаются
	Допускаются не более 20 мм
	Допускаются не более 20 мм
	Допускаются
	Допускаются

	Сучки с черной окантовкой по всему периметру
	Допускаются отдельные диаметром  до 3 мм в количестве не более 2 шт. на изделие
	Допускаются не более 20 мм
	Допускаются не более 40 мм
	Допускаются
	Допускаются

	Сучки выпадающие, гнилые табачные 
	Не допускаются
	Допускается заделка пробкой и лодочкой
	Допускается заделка пробкой и лодочкой
	Допускаются
	Допускаются

	Черные сучки
	Допускаются отдельные диаметром  до 3 мм в количестве не более 2 шт. на изделие
	Допускаются до 10 мм
	Допускаются до 20 мм
	Допускаются
	Допускаются

	Смоляные кармашки
	Допускается заделка лодочкой в кол-ве 2 шт. на изделие
	Cмоляные кармашки 

L ≤ 50 мм и В ≤ 2 мм допускаются,  смоляные кармашки больших размеров заделывать лодочкой 
	Cмоляные кармашки 

L ≤ 70 мм и В ≤ 4 мм допускаются,  смоляные кармашки больших размеров заделывать лодочкой 
	Допускаются
	Допускаются

	Заболонь
	Допускается
	Допускается
	Допускается
	Допускается
	Допускается

	Сердцевина
	Не допускается
	Не более 30 см на одной детали
	Допускается
	Допускается
	Допускается

	Изменение цвета
	Допускается
	Допускается
	Допускается
	Допускается
	Допускается

	Синева
	Не допускаются
	Не допускаются
	Не допускаются
	Допускается
	Допускается

	Распил
	С подбором по распилу
	Не регламентируется
	Не регламентируется
	Не регламентируется
	Не регламентируется

	Трещины усушки
	Не допускаются
	Допускаются отдельные волосяные
	Допускаются неглубокие
	Допускаются неглубокие
	Допускаются

не глубокие

	Трещины в сучках
	Не допускаются
	Допускаются несквозные
	Допускаются 
	Допускаются 
	Допускаются

	Зазор в шиповом соединении
	Не 

допускается
	Не 

допускается
	Не 

допускается
	Допускается 

не более 0.5 мм
	Допускается 

не более 0.5 мм

	Вырыв, выхват, вмятина, скол, задир, непрострог
	Не 

допускается
	Не 

допускается
	Не 

допускается
	Допускается
	Допускаются

	Обзол
	Не 

допускается
	Не 

допускается
	Не 

допускается
	Не 

допускается
	Допускается до 1/3 ширины и толщины 

	Повреждения насекомыми
	Не допускаются
	Не допускаются
	Не допускаются
	Допускаются отдельные
	Допускаются отдельные

	Гниль, рак
	Не допускаются
	Не допускаются
	Не допускаются
	Не допускаются
	Не допускаются


Примечание: Пороки, неуказанные в таблицах 1-5 не допускаются.

1.8. Отклонение от плоскостности (покоробленность) изделий  допускается не более:

· Продольная по кромке   0,2% от длины изделия;

· Продольная по пласти     0,2% от длины изделия;

· Поперечная 0,5% от длины изделия;

· Крыловатость 0,2% от ширины изделия.

1.9. Для изготовления профильных деталей должны применяться пиломатериалы древесины тангентального, радиального и полурадиального распила, цельные или  сращенные по длине.

1.10. Влажность древесины готовых деталей должна  быть  8-14%.

1.11. Сращивание на шип длиной L=10 или 15 мм по ГОСТ 19414-90. 

1.12. Склеивание древесины по ширине и толщине должно производиться на гладкую фугу по ГОСТ 9330-76. 

1.13.  Чистота обработки поверхности (шероховатость) Rmmax 200 мкм. 
2. Методы контроля и правила приемки готовой продукции

2.1. Наличие пороков и дефектов обработки древесины в изделиях ОТК оценивают визуально и путем измерения их величин металлической линейкой и штангенциркулем по ГОСТ 427. Изделия принимают партиями. За объем партии принимается количество изделий, не превышающее сменного выпуска.

2.2. Контролер ОТК берет для контрольной проверки 3% изделий от партии, но не менее 5-ти  штук, которые подвергает осмотру и измерениям не реже 1 раза в сутки. На 5-и образцах, взятых по методу случайной выборки, оценивают прочность на изгиб зубчато-шипового соединения, (методика ГОСТ 15613.4) которая должна быть не менее 24 МПа.

2.3. Если по результатам проверки какое-либо изделие не соответствует настоящим техническим требованиям, то проводят повторную проверку удвоенного числа изделий. При повторном обнаружении несоответствия партия приёмке не подлежит. По результатам измерений и визуального осмотра ОТК принимает решение по приёмке партии. 

2.4. Каждая партия изделий должна сопровождаться паспортом, в котором указывают:

( Наименование предприятия-изготовителя, его адрес.

( Наименование и марку изделия, обозначение артикула.

( Количество изделий в штуках и метрах кубических.

3. Упаковка и маркировка

3.1. Профильные детали  упаковываются в транспортные пакеты по согласованию с потребителями.

3.2. Каждый транспортный пакет должен иметь ярлык, где указано:

(    Наименование предприятия-изготовителя;

(    Наименование изделия;

· Артикул;

(    Порода древесины;

(    Габаритные размеры изделия;

(    Количество изделий;

(    Объём изделий;

(    Дата изготовления;

(    Штамп ОТК.

3.3. Изделия группы качества А не сращенные по длине маркируются символом АЕ (Экстра).

3.4. Порядок маркировки готовой продукции регламентируется в стандарте СТП-09-2007 «Маркировка готовой продукции».

4. Складирование, хранение, транспортировка

4.1. Изделия  складируются согласно установленным на предприятии правилам.

4.2. Изделия  хранятся при температуре  и относительной  влажностью воздуха  необходимой для обеспечения нормированной влажности древесины изделия, в местах защищённых от прямого попадания солнечных лучей.

4.3. Изделия транспортируются любым видом транспорта при наличии соответствующей упаковки.

PAGE  
6
Настоящий Стандарт СТП-04-2007 является собственностью ООО Компания «Евровуд». Копирование, перепечатка и использование без разрешения владельца запрещена. Ответственность согласно ЗУ «О защите интеллектуальной собственности».


