PAGE  
Настоящий «Стандарт» СТП-06-2007  является собственностью ООО Компания «Евровуд». Копирование, перепечатка и использование  без разрешения владельца запрещена. Ответственность согласно ЗУ «О защите интеллектуальной собственности».


ООО Компания «Евровуд»
	Утверждено:
председатель 

Наблюдательного совета
«____»_____________2007 г.

Введено в действие приказом
№_______   

от«____»_____________2007 г.


Стандарт предприятия СТП-06-2007 

Пиломатериалы для производства профильных погонажных изделий
Экземпляр №______

г. Полтава
2007 г.
ООО Компания «Евровуд»

Стандарт предприятия СТП-06-2007

Пиломатериалы для производства профильных погонажных изделий

Технические условия

Настоящий стандарт устанавливает технические требования к пиломатериалам хвойных пород, предназначенным для производства профильных погонажных изделий.

Соблюдение настоящего стандарта обязательно как для работников ООО Компания «Евровуд», так и для Поставщиков, заключивших контракты на поставку пиломатериалов

1. Размеры 

1.1. Для производства профильных погонажных изделий (далее по тексту Погонаж) используются пиломатериалы камерной сушки 0 - 3сорта.

1.2. Поставка пиломатериалов может осуществляться как сорта Микс – без рассортировки по сортам, так  и рассортированной по сортам.

1.3. В договоре с поставщиком оговаривается процентное соотношение пиломатериалов различных сортов в сорте Микс, либо сортность продукции, поставляемой сортированной.

1.4. Не допускается отбор поставщиком высококачественной доски (отборного и 1 сорта) для собственных нужд или торговли из партий доски сорта Микс.

1.5. Влажность пиломатериалов камерной сушки 10% ± 2 %.
1.6. Пиломатериалы могут поставляться как в сыром, так и сухом виде.  Поставка сырых пиломатериалов допускается при следующих условиях:

· Поставка антисептированных свежепиленных пиломатериалов;

· Поставка не антисептированных свежепиленных пиломатериалов – не позднее трех суток с момента распила не пораженных синевой;

· Поставка пиломатериалов транспортной влажности (не более 22%).

1.7. Номинальная толщина свежепиленных пиломатериалов 52; 45; 42; 32; 25; 22 мм.
1.8. Номинальная толщина пиломатериалов влажностью 20% 51; 44; 41; 31; 24; 21 мм.

1.9. Номинальная толщина пиломатериалов камерной сушки 50; 43; 40; 30; 23; 20 мм.
1.10. Допускаемые отклонения от номинальной толщины -1; +3 мм.
1.11. Приемка пиломатериалов производится по номинальной толщине.
1.12. Поставщик поставляет пиломатериалы номинальной  длиной от 3.0 м до 6.00 м с градацией 0.50 м (за исключением заказов, оформленных письменно, в которых оговорена другая длина).
1.13. Допускаемые отклонения от номинальной длины + 25 мм. – 0.

1.14. Приемка производится по номинальной длине.
1.15. Поставщик поставляет пиломатериалы номинальной шириной:
· Для толщин от 22 (20) до 25 (23) мм ……………………….. не менее 100 мм;

· Для толщин от 32 (30) до 52 (50) мм ………………………...не менее 200 мм.

1.16. По письменному согласованию с заказчиком возможна поставка пиломатериала       толщиной от 32 (30) до 52 (50) мм  шириной от 130 до 200 мм, но при этом количество пиломатериала шириной 130 – 200 мм не должно превышать 20% от общего объема поставляемой продукции.

1.17. При раскрое пиловочника по картам раскроя, предоставляемым ООО Компания «Евровуд» ширины пиломатериалов должны соответствовать указанным на картах раскроя.

1.18. Минимальная ширина определяется путем замера в самом узком месте узкой пласти необрезного пиломатериала.

2. Технические требования

2.1.  Сортность поставляемой продукции определяется согласно ГОСТ 8486 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия».

2.2.  Пороки древесины, для определения сортности, определяются согласно ГОСТ 2140 «Пороки древесины».

2.3. Оценка качества пиломатериалов производится по худшей пласти.

2.4. Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rm max не должен превышать 1250 мкм.

2.5. Недопустимыми для поставки считаются пиломатериалы со следующими дефектами:

· Пиломатериалы с «волной» - дефектом распиловки;

· Пиломатериалы, изготовленные из сухостойного пиловочника;

· Пиломатериалы, пораженные червоточиной; 

· Пиломатериалы, пораженные грибком (посинение);

· Пиломатериалы, пораженные черной гнилью или плесенью;

· Пиломатериалы с гнилой сердцевиной;

· Пиломатериалы с искривлениями или трещинами, связанными с неправильной сушкой;

· Пиломатериалы с отклонениями от номинальных параметров длины, ширины и толщины, превышающими указанные в п. 1.

· Пиломатериалы с отклонениями по влажности (для сухой доски).

· Пиломатериалы, имеющие расстояние между сучками менее 300 мм.

3. Технические требования к сырью
3.1. Для производства пиломатериалов для производства Погонажа используется  пиловочник хвойних пород 1 – 3 сортов, согласно ГОСТ 9463 «Лесоматериалы круглые хвойных пород». Технические условия.

3.2. Диаметр применяемого пиловочника от 18 до 34 см.

3.3. Древесина должна бать спелой (возраст не менее 80 лет).

3.4. Пиловочник раскраивается в соответствии с картами раскроя,  предоставленным ООО Компания «Евровуд» производителю пиломатериалов.

4. Приемка

4.1.  Приемка-передача пиломатериалов производится в соответствии с ГОСТ 6564-84 «Пиломатериалы и заготовки. Правила приемки, методы контроля, маркировка и транспортирование», а так же Стандартом предприятия СТП-05-2007 Правила приемки пиломатериалов (заготовок). Определение объемов пиломатериалов (заготовок). Технические условия.

4.2.  Пиломатериалы с указанными в п. 2.4. дефектами отсортировуются Покупателем, (с составлением «Акта о выявлении брака») и возвращаются  Поставщику.

4.3.  По письменному согласованию между Сторонами, Покупатель может выкупать пиломатериалы, которые имеют дефекты, указанные в п. 2.4. При этом Сторонами, комиссионно определяется пониженная цена, в зависимости от степени обнаруженного брака.

4.4.  Покупатель имеет право выставлять рекламации по качеству полученного пиломатериала в течении 30 календарных дней с момента приемки партии пиломатериала.

4.5.  Приемка по объему производится двумя способами, в соответствии с инструкцией, утвержденной сторонами, и являющейся неотъемлемой частью Договора поставки:

· При плотной укладке штабеля (без шпаций в рядах) путем умножения объема штабеля на коэффициент.

· При неплотной укладке штабеля – поштучным методом, путем замера каждой доски.

4.6.  В Договоре поставки обязательно делается ссылка на беспрекословное исполнение сторонами условий настоящего Стандарта. 
5.  Дополнительные условия

5.1. В зависимости от условий, ассортимента и сортности производства Заготовок, технологической службой Компании могут предъявляться другие требования к сырью, в том числе может осуществляться поставка обрезного пиломатериала, определенного сечения.

5.2. В таком случае в настоящий стандарт вносятся дополнения или изменения.

PAGE  
3
Настоящий Стандарт СТП-06-2007 является собственностью ООО Компания «Евровуд». Копирование, перепечатка и использование без разрешения владельца запрещена. Ответственность согласно ЗУ «О защите интеллектуальной собственности».


