PAGE  

ООО Компания «Евровуд»
	Утверждено:
председатель 

Наблюдательного совета
«____»_____________2007 г.

Введено в действие приказом
№_______   

от«____»_____________2007 г.


Стандарт предприятия СТП-07-2007 
Пиломатериалы, используемые для нужд строительства
Экземпляр №______

г. Полтава
2007 г.
ООО Компания «Евровуд»

Стандарт предприятия СТП-07-2007
Пиломатериалы, используемые для нужд строительства.

 Технические условия

     Настоящий стандарт распространяется на обрезные и не обрезные пиломатериалы  используемые для нужд строительства и устанавливает требования к таким пиломатериалам. Соблюдение настоящего стандарта обязательно для всех работников ООО Компания «Евровуд»

1. Основные параметры и размеры

1.1. Пиломатериалы разделяются на обрезные и не обрезные доски, бруски и брусья: 
· Не обрезная доска – пиломатериал, у которого пропилены две  стороны (пласти), а кромки не  перпендикулярны к пластям и имеют обзол (рисунок 1а).

· Обрезная доска – пиломатериал, у которого пропилены все четыре стороны, и ширина которого более двойной толщины (рисунок 1б).

· Бруски – обрезной пиломатериал, ширина которого не более двойной толщины (рисунок 2).

· Брусья – обрезной пиломатериал, ширина и толщина которого более 100 мм.

Рисунок 1.

Рисунок 2.

2. Технические требования

2.1. Пиломатериалы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготовляться из древесины следующих пород: сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра. 
2.2. По согласованию с потребителем пиломатериалы могут изготавливаться из древесины других пород.
2.3. По качеству древесины и обработки доски,  брусья и бруски разделяют на три сорта (2, 3, 4) и должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1. 
Таблица 1.

	Пороки древесины
по ГОСТ 2140-81
	Нормы ограничения пороков в пиломатериалах для сортов

	
	2-го
	3-го
	4-го

	1. Сучки
	Допускаются размером в долях ширины стороны и в количестве на любом  однометровом участке длины на каждой из сторон, не более:

	1.1. Сросшиеся здоровые, а в брусьях и частично сросшиеся и несросшиеся здоровые:
	Размер
	Кол-во
шт.
	Размер
	Кол-во
шт.
	Размер
	Кол-во
шт.

	1.1.1. Пластевые и ребровые
	1/3
	4
	1/2
	4
	Допускаются

	1.1.2. Кромочные на п/м < 40 мм
	2/3
	2
	Во всю кромку
	2
	Допускаются

	1.1.3.Кромочные на п/м 40 мм и >
	1/2
	3
	1/2
	3
	Допускаются

	Примечание. В брусьях количество сучков не нормируется.



	1.2. Частично сросшиеся
	Допускаются в общем числе сросшихся здоровых сучков размером в долях ширины стороны и в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон, не более:

	
	Размер
	Кол-во
шт.
	Размер
	Кол-во
шт.
	Размер
	Кол-во
шт.

	1.2.1. Пластевые и ребровые
	1/4
	3
	1/3
	3
	1/2
	4

	1.2.2. Кромочные на п/м < 40 мм
	1/2
	2
	Во всю кромку
	2
	Во всю кромку
	2

	1.2.3. Кромочные на п/м 40 мм и >
	1/3
	2
	2/3
	2
	То же
	3

	1.3. Загнившие гнилые и табачные
	Допускаются в общем числе частично сросшихся и несросшихся здоровых сучков тех же размеров и не более половины их количества.
Древесина, окружающая табачные сучки, не должна иметь признаков гнили.

	Примечания: 

1. Сучки размером менее половины максимально допускаемых не учитываются. 

2. В пиломатериалах толщиной 40 мм и более, допускаются продолговатые и сшивные сучки размером по малой оси до 6 мм и глубиной залегания до 3 мм без ограничения размера по большой оси. 

3. Пасынок допускается по нормам несросшихся сучков.

4. Размер сучка определяют расстоянием между касательными к контуру сучка, проведенными параллельно продольной оси пиломатериала. За размер продолговатого и сшивного сучка на пластях пиломатериалов и на всех сторонах брусков и брусьев принимают половину расстояния между касательными, проведенными параллельно продольной оси пиломатериала: 

5. В пиломатериалах длиной более 3 м допускается наличие одного сучка размером, предусмотренным в нормах смежного более низкого сорта. 

6. На участке пиломатериалов длиной, равной его ширине, наибольшая сумма размеров сучков, лежащих на прямой линии, пересекающей сучки в любом направлении, не должна превышать предельного размера допускаемых сучков. 

7. В пиломатериалах для несущих конструкций сумма размеров всех сучков, расположенных на участке длиной 200 мм, не должна превышать предельного размера допускаемых сучков.



	Пороки древесины
по ГОСТ 2140-81
	Нормы ограничения пороков в пиломатериалах для сортов

	
	2-го
	3-го
	4-го

	2. Трещины

2.1. Пластевые и кромочные, в том числе выходящие на торец
	Допускаются длиной в долях длины пиломатериала, не более
	Допускаются
при условии сохранения
целостности пиломатериала

	
	Неглубокие и глубокие
	

	
	1/3
	1/2
	

	2.2. Пластевые сквозные, в том числе выходящие на торец
	Допускаются длиной в мм, не более:
	Допускаются общей длиной в долях длины пиломатериала, не более:

	
	200
	

	2.3. Торцовые (кроме трещин усушки)
	Допускаются на одном торце длиной в долях ширины пиломатериала, не более:
	Допускаются при условии сохранения целостности пиломатериала

	
	1/3
	1/2
	

	Примечание. Допускаемые размеры трещин установлены для пиломатериалов с влажностью древесины не более 22%, при большей влажности эти размеры трещин уменьшаются вдвое. 



	3. Пороки строения древесины
3.1. Наклон волокон
	Допускается

	3.2. Крень
	Допускается

	3.3. Кармашки
	Допускаются на любом однометровом участке длины пиломатериала 
не более 4 шт.
	 Допускаются    

	3.4. Сердцевина и двойная сердцевина
	Допускается

	3.5. Прорость
	Допускается односторонняя шириной в долях соответствующей стороны пиломатериала, не более:
	 Допускается    

	
	1/5
	1/4
	

	3.6. Рак
	Допускается протяжением в долях длины пиломатериала до
	Допускается 

	
	1/5
но не более 1 м
	1/3
	

	
	2-го
	3-го
	4-го

	4. Грибные поражения

4.1. Грибные ядровые пятна (полосы)
	Допускаются общей площадью в % от площади пиломатериала, не более: 20
	Допускаются

	4.2. Заболонные грибные окраски и плесень
	Допускаются поверхностные в виде пятен и полос. Глубокие допускаются общей площадью в % от площади пиломатериала, не более:
	Допускаются

	
	20
	50
	

	4.3. Гнили
	Не допускаются
	Допускается пестрая
ситовая ядровая гниль в виде пятен и полос общей площадью не более 10% площади пиломатериала

	5. Биологические повреждения

5.1. Червоточина
	Допускается на любом однометровом участке длины пиломатериала в шт., не более:

	
	2
	3
	6



	Пороки древесины
по ГОСТ 2140-81
	Нормы ограничения пороков в пиломатериалах для сортов

	
	2-го
	3-го
	4-го

	6. Инородные включения, механические повреждения и пороки обработки

6.1. Инородные включения (проволока, гвозди, металлические осколки и др.)
	Не допускаются

	6.2. Обзол (в обрезных пиломатериалах)
	Острый не допускается
	Допускается
тупой и острый
при условии, что
пласти пропилены
не менее, чем
на 1/2 ширины,
а кромки не менее,
чем на 3/4 длины
пиломатериала

	
	Тупой допускается на пластях и кромках размером в долях ширины соответствующих сторон пиломатериала без ограничения по длине, не более:
	

	
	1/6
	1/3
	

	
	Допускается на отдельных участках кромок размером в долях ширины кромки, не более:
	

	
	1/3
	2/3
	

	
	и протяженностью в долях длины пиломатериала, не более:
	

	
	1/6
	1/4
	

	Примечание: 

1. Обрезные пиломатериалы, соответствующие по всем показателям требованиям определенного сорта, но с обзолом, превышающим установленную норму для этого сорта, допускается переводить в не обрезные с сохранением сортности. 



	6.3. Скос пропила
	В пиломатериалах один торец (в экспортных пиломатериалах оба торца) должен быть опилен перпендикулярно к продольной оси пиломатериала. Отклонение от перпендикулярности торца к пласти и кромке допускается до 5% ширины и толщины пиломатериала соответственно.

	6.4. Риски, волнистость, вырыв
	Допускается в пределах отклонений от номинальных размеров, установленных в ГОСТ 24454-80
	Допускаются глубиной не более 3 мм
	Допускаются

	7. Покоробленности
7.1. Покоробленность, продольная по пласти и кромке, крыловатость
	Допускается стрела прогиба в долях длины пиломатериала в %, не более:
	Допускаются

	
	0,2
	0,4
	

	Примечание.  В не обрезных пиломатериалах продольная покоробленность по кромке не нормируется

	7.2. Покоробленность поперечная
	Допускается стрела прогиба в долях ширины пиломатериала в %, не более:
	Допускается

	
	1
	2
	

	Примечания: 

1. Нормы покоробленности установлены для пиломатериалов с влажностью не более 22%. При большей влажности эти нормы уменьшаются вдвое. 

2. Пороки древесины, не упомянутые в настоящем стандарте, допускаются. 




2.4. Пиломатериалы изготовляют сухими (с влажностью не более 22%) сырыми антисептированными и сырыми свежепиленными. В период с 1 мая по 1 октября изготовление сырых антисептированных и сырых пиломатериалов допускается по согласованию с потребителем. 

2.5. Влажность свежепиленных материалов не нормируется. 
2.6. По согласованию с потребителем пиломатериалы толщиной 50 мм и менее , а также бруски, одна из сторон которых не более 50 мм могут производится влажностью менее 15%.
2.7. Антисептирование - по ГОСТ 10950. 

2.8. Оценка качества пиломатериалов,  производится по пласти или кромке, худшей для данной доски, а брусков и брусьев квадратного сечения - по худшей стороне. 

2.9. Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rm max не должен превышать 1250 мкм для 2, и 3-го сортов, а для 4-го сорта - 1600 мкм по ГОСТ 7016. 

2.10. Не параллельность пластей и кромок в обрезных пиломатериалах, а также пластей в не обрезных пиломатериалах допускается в пределах отклонений от номинальных размеров, установленных ГОСТ 24454. 

2.11. Сорт, характер обработки, размеры и порода древесины согласовываются с  потребителем. 

3. Номинальные размеры 


3.1.Номинальные размеры толщины и ширины обрезных пиломатериалов с параллельными кромками  должны соответствовать параметрам, указанным в таблицах  2; 3. 

                                                                                                                               Таблица 2

	PRIVATE
Толщина
	Ширина

	Сырые
	Сухие
	

	22
	20
	30
	40
	-
	-
	-
	-

	25
	23
	30
	40
	-
	-
	-
	-

	32
	30
	15
	20
	30
	40
	50
	-

	40
	38
	40
	50
	60
	-
	-
	-

	44
	42
	40
	50
	60
	-
	-
	-

	50
	48
	15
	20
	30
	40
	50
	70


                                                                                                                                                                                     Таблица 3

	PRIVATE
Толщина
	Ширина

	Сырые
	Сухие
	

	22
	20
	75
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	-
	-

	25
	23
	75
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250
	275

	32
	30
	75
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250
	275

	40
	38
	75
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250
	275

	44
	42
	75
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250
	275

	50
	48
	75
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250
	275

	60
	-
	75
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250
	275

	75
	-
	75
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250
	275

	100
	-
	-
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250
	275

	125
	-
	-
	-
	125
	150
	175
	200
	225
	250
	-

	150
	-
	-
	-
	-
	150
	175
	200
	225
	250
	-

	175
	-
	-
	-
	-
	-
	175
	200
	225
	250
	-

	200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200
	225
	250
	-

	250
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	250
	-



Примечание: По согласованию с  потребителем допускается изготовлять пиломатериалы с размерами, не указанными в таблице.
3.2. Для не обрезных пиломатериалов номинальные размеры толщины устанавливаются:

· Для сырых пиломатериалов 22; 25; 32; 40; 44; 50 мм;

· Для пиломатериалов влажностью менее 22%, соответственно 20; 23; 30; 38; 42; 48 мм.

3.3. Для не обрезных пиломатериалов номинальные размеры ширины устанавливаются в соответствии с ГОСТ 24454.
3.4. Номинальные размеры пиломатериалов по толщине и ширине установлены для древесины влажностью 20'%. При влажности древесины более или менее 20% фактические размеры толщины и ширины должны быть более или менее номинальных размеров на соответствующую величину усушки по ГОСТ 6782.1.
3.5. Номинальные размеры длины пиломатериалов устанавливаются от 1,0 до 6,0 м с градацией 0,50 м;
3.6. При единичных заказах номинальные размеры длины пиломатериалов устанавливаются кратными длине поставляемого пиловочного сырья.
3.7. Предельные отклонения от номинальных размеров пиломатериалов устанавливают:
· По длине, мм. . . . . . . . . +50 и –25;
· По толщине, мм:

· при размерах до 32 мм включительно. . . . . ±2,0;

· от 40 до 100 мм включительно. . . . . . ±3,0;

· более 100 мм . . . . . . . ±4,0
· По ширине, мм:

· при размерах до 100 мм включительно. . . . ±2,0;

· более 100 мм . . . . . . . . ±0,3.

3.8. Для пиломатериалов длиной менее 1,5 м предельные отклонения по длине не устанавливают.

3.9. По согласованию с потребителем допускаются пиломатериалы с градацией по длине 0,3 м и предельными отклонениями по толщине и ширине по ГОСТ 26002.

3.10. Измерение размеров пиломатериалов—по ГОСТ 6564. 
4. Правила приемки и методы контроля

4.1. Правила приемки и методы контроля - по СТП - 05 - 2007. 

5. Маркировка, пакетирование и хранение

4.1. Маркировка, пакетирование и хранение пиломатериалов - по СТП- 03 - 2007. 

6. Условные обозначения
 6.1. Пиломатериалы  должны отображаться во всех документах в виде условного обозначения, несущего следующую информацию: наименование пиломатериала (доска, брусок, брус), цифры обозначающей сорт, наименования породы древесины, цифрового обозначения поперечного сечения, при необходимости длины (для не обрезного пиломатериала – толщины) и влажности, а для строганных пиломатериалов, указывается вид обработки.

Примеры условного обозначения:

· Доска–2–сосна–32х100-сухая;

· Доска–2–дуб–32–транспортной влажности;

· Брус–4–сосна–100х200-естественной влажности;

· Брусок–3–сосна–20х30х2000-сухой, строганный.
6.2.  Все элементы информации в условных обозначениях проставляются через дефис, без пробелов. Обозначение сечения и длины пишется через строчный х (икс) без пробелов.

PAGE  

